

**Mustertext** anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

**Sauberlaufsystem Coral Bright**

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit normaler Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32" Schnittpol,

Polmaterial: Econyl®, **recyceltes Polyamid, durchgefärbt,**

Trägermaterial: Polyesterfaservlies,

Rückenmaterial: Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: **normale Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,**

Gesamtdicke (ISO 1765): **8,5 mm,**

Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.200 g/m²,

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 1.070 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1): **Bfl-s1,**

**Rollen** inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand: 90 cm / 130 cm / 200 cm,

**Matten** inkl. 2,5 cm umlaufenden Vinyl-Stoßrand: 60 x 90 cm / 90 x 150 cm,

Verlegung Rollen: auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Dessin/Farbe: mehrfarbig, **meliert mit Kratzgarn**,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

**'Forbo Coral Bright '** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

28.09.2021

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.

**Mustertext** anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

**Sauberlaufsystem Coral Bright Fliesen**

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit normaler Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32"Schnittpol,

Polmaterial: Econyl®, **recyceltes Polyamid, durchgefärbt,**

Trägermaterial: Polyesterfaservlies,

Rückenmaterial: Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: **normale Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,**

Gesamtdicke (ISO 1765): **8,5 mm,**

Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.250 g/m²,

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 1.070 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1): **Bfl-s1,**

**Format**: 50 x 50 cm,

Verlegung: mit rutschhemmender Fixierung auf vollflächig gespachtelten Untergrund,

Dessin/Farbe: mehrfarbig, **meliert mit Kratzgarn**,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

**'Forbo Coral Bright Fliesen'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

28.09.2021

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.