

**Mustertext** anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

**Sauberlaufsystem Coral Classic**

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32" Schnittpol,

Polmaterial: **Polyamid**-BCF,

Trägermaterial: Polyesterfaservlies,

Rückenmaterial: Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: **starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,**

Gesamtdicke (ISO 1765): **9,0 mm,**

Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.000 g/m²,

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 870 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1): **Bfl-s1,**

**Rollen** inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand: 105 cm / 155 cm / 205 cm,

**Matten** inkl. 2,5 cm umlaufenden Vinyl-Stoßrand: 55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 135 x 205 cm / 205 x 300 cm,

Verlegung Rollen: auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Dessin/Farbe: mehrfarbig, **meliert mit Kratzgarn**,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

**'Forbo Coral Classic '** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

28.09.2021

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.

**Mustertext** anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

**Sauberlaufsystem Coral Classic Fliesen**

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32"Schnittpol,

Polmaterial: **Polyamid**-BCF,

Trägermaterial: Polyesterfaservlies,

Rückenmaterial: Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: **starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,**

Gesamtdicke (ISO 1765): **9,0 mm,**

Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.100 g/m²,

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 870 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1): **Bfl-s1,**

**Format**: 50 x 50 cm,

Verlegung: mit rutschhemmender Fixierung auf vollflächig gespachtelten Untergrund,

Dessin/Farbe: mehrfarbig, **meliert mit Kratzgarn**,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

**'Forbo Coral Classic Fliesen'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

28.09.2021

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.

**Mustertext** anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

**Sauberlaufsystem Coral Classic Fast Flooring Fliesen**

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32"Schnittpol,

Polmaterial: **Polyamid**-BCF,

Trägermaterial: Polyesterfaservlies,

Rückenmaterial: Everfort Vinyl mit aufkaschiertem **textilen Rücken**,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: **starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,**

Gesamtdicke (ISO 1765): **10 mm,**

Gesamtgewicht (ISO 8543): 5.000 g/m²,

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 870 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1): **Bfl-s1,**

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3: **29 dB**,

Trittschallminderung ISO 10140-3: aw = 0,25

**Format**: 50 x 50 cm,

Verlegung: lose, **mit selbsthaftenden Fixierpads** auf vollflächig gespachtelten Untergrund,

Dessin/Farbe: mehrfarbig, **meliert mit Kratzgarn**,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

**'Forbo Coral Classic Fast-Flooring Fliesen'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

28.09.2021

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.