

**Mustertext** anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

**Sauberlaufsystem Coral Grip HD**

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Schmutzentfernung im

Außen- und Eingangsbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: **3-dimensional gebundene Monofilamente** und Antirutschgranulat,

Polmaterial: 100%Vinyl, **durchgefärbt,**

Rückenmaterial: offene Struktur / Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: **starke Frequentierung im Außen- und Eingangsbereich,**

Gesamtdicke (ISO 1765) **offene Struktur**: 16 mm, **mit Rücken:** 17 mm,

Gesamtgewicht (ISO 8543) **offene Struktur**: 5.500 g/m², **mit Rücken**: 8.100 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1) **mit Rücken**: Bfl-s1,

Rollen **offene Struktur**: 122 cm, **mit Rücken** 127 cm,

Matten **offene Struktur** 60 x 90 cm,

Verlegung Rollen: auf planebenen Untergrund,

Dessin: **einfarbig**, **mit Reliefdesign**,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

**'Forbo Coral Grip HD offene Struktur '** oder gleichwertig,

**'Forbo Coral Grip HD mit Rücken '** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

28.09.2021

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.