**Mustertext** anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

**Sauberlaufsystem Coral Interior Fliesen / Planken**

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem in Kombination Fliesen / Planken für sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32"Schnittpol,

Polmaterial: Econyl®, **recyceltes Polyamid, durchgefärbt,**

Trägermaterial: Polyesterfaservlies,

Rückenmaterial: Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: **starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,**

Gesamtdicke (ISO 1765): **10 mm,**

Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.150 g/m²,

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 970 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1): **Bfl-s1,**

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3: **29 dB**,

Trittschallminderung ISO 10140-3: aw = 0,20

Format **Fliese**: 50 x 50 cm,

Format **Planke**: 100 x 25 cm,

Verlegung: gemäß Verlegeplan, mit rutschhemmender Fixierung auf vollflächig gespachtelten Untergrund,

Dessin/Farbe: mehrfarbig, **liniert mit Kratzgarn**,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

**'Forbo Coral Interior Fliesen / Planken'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

28.09.2021

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.