# Artikelbeschreibung /Ausschreibungstext

# Textiles Sauberlaufsystem Haymon Ultra – Fliesen mit Bitumen-Rücken

Textiles Sauberlaufsystem in Fliesen entsprechend den Anforderungen der EN 1307.

Herstellungsart: Velour

Polmaterial: 100% recyceltes (Econyl®) Polyamid

Trägermaterial: Vliesstoff PET/PA

Rückenmaterial: Bitumen

Hergestellt in Europa.

Strapazierwert (EN 1307): 33

Gesamtdicke (ISO 1765): ca. 9,0 mm

Gesamtgewicht (ISO 8543): ca. 4.000 g/m²

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 900 g/m²

Polhöhe (ISO 1766): 6,0 mm

Brandverhalten (EN 13501-1): Cfl-s1

Komfortwert (EN1307): LC3

Dessin/Farbe: Meliert/Grau 135

Fliesenmaß: 50 x 50 cm

Farbton Grau 135 aus der Standardkollektion.

Georg Traugott GmbH, Feldstraße 1, 6020 Innsbruck

LO: …………………………

SO: …………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Menge: …………… Einheit: m² EP: ……………………….… GP: …………………

