# Artikelbeschreibung /Ausschreibungstext

# TRAUGOTT SPORTEC MOUNTAIN Gummigranulat-Platten schwer entflammbar

Rollenbefahrbare Bodenplatten aus Polyurethanelastomer gebundenem EPDM-Farbgranulat mit Rücken aus Recycling-Gummigranulat. Geschlossene grobporige Plattenstruktur mit zweiseitig integrierten Steckverbindern für die Verlegung im Halbverband.

Brandschutzklasse Cfl-s1

Hochqualitative EPDM-Farbgranulat Bodenplatten mit einem Rücken aus Recycling-Gummigranulat jeweils gebunden mit Polyurethanelastomer.

Grobporige ebene Oberfläche für sehr lange Standzeiten und erhöhter Rutschbeständigkeit sowie hohen Gehkomfort.

Rückseite verstärkt mit eingearbeitetem Gittergewebe speziell für das Auflegen auf Gitterroste. Unterbindet das rasche Einschneiden der scharfkantigen Metallbänder in die Plattenstruktur.

Stark verpresste und elastische Ausführung, Elastikeigenschaften auch bei hohen Minustemperaturen.

Unterseite mit „Schrägkreuz“-Struktur für eine zuverlässige Drainagewirkung auf ebenen Untergrund (Beton, Asphalt,…).

Zweiseitig integrierte Steckverbinder für die Verlegung im Halbverband.

Basismaterial: Oberfläche aus EPDM-Granulaten mit Polyurethanelastomer verbunden

Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer verbunden

Zertifikat: EN13501-1, EN ISO 1798,

Prüfung nach: EN11925-2, EN ISO 9239-1, DIN 51130, DIN 51097, EN13845, DIN53505,

DIN EN ISO 175, DIN18035-6, DIN18032-2, DIN51097, DIN EN 105-B02

Brandklasse: Brandverhalten Cfl, Rauchentwicklung s1

Maß: 500 x 500 x 30 mm

Gewicht: 26,80 kg/m²

Shore-Härte: 60 ± 4 Shore A

Rutschklasse: R10 – R13

Georg Traugott GmbH, Feldstraße 1, 6020 Innsbruck

LO: ……………………………

SO: ……………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Menge: …………… Einheit: m² EP: ……………………….…… GP: …………………….

