# Artikelbeschreibung /Ausschreibungstext

# Gummimatte Traugott PITZ-CUT PREMIUM 2516-0 schwer entflammbar

Gummiwabenmatte PITZ-CUT PREMIUM 2516-0 schwer entflammbar.

Hochqualitative Ringgummimatte, starke und elastische Ausführung, Premium-Oberfläche mit spezieller verstärkter Rippenstruktur für längere Standzeiten und erhöhte Rutschbeständigkeit

Spezial-Gummimischung für das Auflegen auf Gitterroste.

Unterbindet das rasche Einschneiden der Metallbänder der GR in die Matte.

bei hohen Minustemperaturen bleibt die Ware elastischer, längere Standzeit der Rippen.

Basismaterial: 100 % Naturgummi

Zertifizierungen: EN 13501-1

geprüft nach EN ISO 11925-2 und EN ISO 9239-1

Klassifizierungen: Brandverhalten Cfl, Rauchentwicklung s1

Maß: ca. 100 cm x 150 cm x 23,5 mm, offener bzw. geschlossener Boden

Lochanzahl pro m² 576 Stk.

Mindestens Gewicht: 15,10 kg/m2

Shore-Härte: 67-70

Georg Traugott GmbH, Feldstraße 1, 6020 Innsbruck

 LO: …………………………

 SO: …………………………

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Menge: …………… Einheit: m² EP: ……………………….… GP: …………………

